Fe-C平衡图中的特性点（℃，％C）  
A（1538，0）—纯铁熔点
B（1495，0.53）—包晶转变时，液相合金的碳浓度

C（1148，4.30）—共晶转变点Lc→γE+ Fe3C 

D（1227，6.69）—渗碳体（Fe3C）的熔点（理论计算值）
E（1148，2.11）—碳在γ相中的最大固溶度

F（1148，6.69）—共晶转变线与渗碳体成分的交点

G（912，0）—α- Fe→γ-Fe同素异构转变点（A3）
H（1495，0.09）—碳在δ相中的最大固溶度

J（1495，0.17）—包晶转变点LB+δH→γJ
M（770，0）—γ相磁性转变点（A2）
N（1394，0）—γ-Fe→δ- Fe同素异构转变点（A4）
O（770，~0.50）—α相磁性转变点（A2）
P（727，0.0218）—碳在α相中的最大固溶度

Q（600，~0.0057）—碳在α相中的固溶度

S（727，0.77）—共析转变点γS→αp+ Fe3C

Fe-C平衡图中的特性线

AB—δ相的液相线

BC—γ相的液相线

CD— Fe3C的液相线

AH—δ相的固相线

JE—γ相的固相线

HN—碳在δ相中的溶解度线

JN—（δ+γ）相区与γ相区分界线

GP—高于A1时，碳在α相中的溶解度线

GOS—亚共析Fe-C合金的上临界点（A3）
ES—碳在γ相中的溶解度线，过共析Fe-C合金的上临界点（Acm）
PQ—低于A1时，碳在α相中的溶解度线

HJB—γJ→LB+δH包晶转变线（δ0.09+L0.53 → A0.17）
ECF—LC→γE+Fe3C共晶转变线（L4.30 → A2.11+Fe3C）
MO—α- Fe磁性转变线（A2）
PSK—γS→γF+Fe3C共析转变线（A0.77 → F0.0218+Fe3C），Fe-C合金的下临界点（A1）
230℃线—Fe3C磁性转变线（Ao）
