
	试

验

一
	材料
	加入量
	试验二
	材料
	加入量
	试验三
	材料
	加入量

	
	石英砂
	1KG
	
	石英砂
	1KG
	
	石英砂
	1KG

	
	酒石酸钾钠
	10g
	
	磷酸氢钙
	10g
	
	已内酰胺
	10g

	
	酚醛树脂
	20g
	
	酚醛树脂
	20g
	
	酚醛树脂
	15g

	
	钙粉
	1g
	
	钙粉
	1g
	
	钙粉
	1g

	
	固化剂
	3g
	
	固化剂
	3g
	
	固化剂
	3g

	
	钙粉
	1g
	
	钙粉
	1g
	
	钙粉
	1g

	
	先覆膜酒石酸钾钠再覆膜树脂
	
	先覆膜磷酸氢钙再覆膜树脂
	
	

	试验四

	材料
	加入量
	试验五

	材料
	加入量
	试验六

	材料
	加入量

	
	石英砂
	1KG
	
	石英砂
	1KG
	
	石英砂
	1KG

	
	酚醛树脂
	20g
	
	酚醛树脂
	20g
	
	酚醛树脂
	20g

	
	钙粉
	1g
	
	钙粉
	1g
	
	钙粉
	1g

	
	固化剂
	3g
	
	乌洛托品与硼酸各半
	3g
	
	固化剂
	3g

	
	钙粉
	1g
	
	钙粉
	1g
	
	钙粉
	1g

	
	
	
	
	
	二丁酯
	5g

	
	
	
	
	
	二丁酯最后加

湿态覆膜砂

	试验七

	材料
	加入量
	试验八
	材料
	加入量
	试验九
	材料
	加入量

	
	石英砂
	1KG
	
	石英砂
	1KG
	
	石英砂
	1KG

	
	酚醛树脂
	20g
	
	酚醛树脂
	15g
	
	酚醛树脂
	15g

	
	钙粉
	1g
	
	CYD017环氧树脂
	5g
	
	钙粉
	1g

	
	乌洛托品
	3g
	
	钙粉
	1g
	
	乌洛托品
	3g

	
	钙粉
	1g
	
	乌洛托品
	3g
	
	钙粉
	1g

	
	二辛酯
	5g
	
	钙粉
	1g
	
	液体酚醛树脂
	5g

	
	二辛酯最后国加

湿态覆膜砂
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	湿态覆膜砂


近期覆膜砂试验方案
	试

验

十
	材料
	加入量
	试

验

十一
	材料
	加入量
	试

验

十二
	材料
	加入量

	
	石英砂
	1KG
	
	石英砂
	0.8KG
	
	石英砂
	0.7KG

	
	松香或沥青
	2g
	
	玻璃碎渣
	0.2KG
	
	焦宝石
	0.3KG

	
	酚醛树脂
	20g
	
	酚醛树脂
	20g
	
	酚醛树脂
	20g

	
	钙粉
	1g
	
	钙粉
	1g
	
	钙粉
	1g

	
	固化剂
	3g
	
	固化剂
	3g
	
	固化剂
	3g

	
	钙粉
	1g
	
	钙粉
	1g
	
	钙粉
	1g

	
	
	
	
	
	


	试

验

十三
	材料
	加入量
	
	
	
	
	
	

	
	石英砂
	0.7KG
	
	
	
	
	
	

	
	玻璃渣
	0.2 KG
	
	
	
	
	
	

	
	焦宝石
	0.1 KG
	
	
	
	
	
	

	
	酚醛树脂
	20g
	
	
	
	
	
	

	
	钙粉
	1g
	
	
	
	
	
	

	
	固化剂
	3g
	
	
	
	
	
	

	
	钙粉
	1g
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	粘结剂

试验
	材料
	加入量
	脱膜剂试验
	材料
	加入量
	封箱膏

试验
	材料
	加入量

	
	白泥
	80－85%
	
	201二甲基硅油
	5%
	
	白泥
	90－95%

	
	水玻璃
	25－20%
	
	溶剂油
	10%
	
	水玻璃
	5－10%

	
	
	
	
	太古油
	1%
	
	膨润土
	2－5%

	
	膨润土
	5－10%
	
	水
	84%
	
	水玻璃
	5－10%

	
	水玻璃
	15－20%
	
	NaOH溶液
	适量
	
	白泥
	80－85%

	
	白泥
	70－75%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1、先将油201甲基硅油与溶剂油混合均匀，完全溶解，2、把太古油不断搅拌加入 NaOH溶液成粘稠液，3、最后把溶解的甲基硅油加入到皂化的太古油中，4、再不断搅拌下加水
	
	

	试验四

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


覆膜砂高温性能检测
	序号
	砂种
	试验结果

	1
	玉柴股司砂
	

	2
	江铃高温砂
	

	3
	加沥青的砂
	

	4
	玉柴配司砂
	

	5
	安乡环氧砂
	

	6
	江铃压铸砂
	

	7
	韶铸标角砂
	

	8
	韶铸底盘砂
	

	9
	东鼎砂
	

	10
	亚太水泵砂
	



