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1、 检验作业测量仪器及规格
	测量仪器/检具名称
	仪器/检具编号
	型号/规格
	备注

	波美度计
	
	
	


2、 检验方法
1. 用清水将波美度计洗净并用软布擦干待用；
2. 充分搅拌涂料，待其搅拌均匀后，停止搅拌，在其液面不再运动，静止30秒钟后除去涂料表面上的泡沫；
3. 慢慢将波美度计插入涂料中，直至浸没深度略低于预计的刻度时，松开波美度计，（若波美度计快速下沉或固定不动则应重新清洗波美度计擦干后再测），待其下沉到一定位置静止30秒后读数。若波美度计插得过深，松开后重新上浮，则记下大致读数作为重测预计读数，将密度计重新清洗擦干净后，重新测试并读数。
3、 检验结果及处理
1. 波美度测量有效测量值应不少于3个，取其算术平均值作为该涂料的波美度值；

2. 同一操作者两次测量值之差应小于1Be°.
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