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	C9缸盖金浸涂涂料厚度（湿）检验作业指导书
	文件号
	

	
	
	版本
	试用

	零件名称
	C9缸盖
	零件号
	504190001
	工 序
	涂料厚度检测（湿）
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1、 检验作业测量仪器及规格
	测量仪器/检具名称
	仪器/检具编号
	型号/规格
	备注

	湿涂料厚度检测尺
	
	0-1
	自制


2、 检验方法
1、 待砂型表面涂料不在浸润砂型后，选择一块面积约80X30的平整区域；
2、 立即将厚度检测尺检测面朝向待检区域表面，从垂直方向压入湿涂层上；

3、 取出厚度检测尺，直接观察被涂料层浸湿的最短测量尺和未被浸湿的最长测量尺尺寸，则被检测湿涂料层厚度介于浸湿最短尺所示尺寸和未被浸湿最长测量尺所示尺寸之间。
3、 使用示意
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                 图一测厚尺结构示意
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图二、图示湿涂料层厚度尺寸0.20-0.25
	    编制
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