  


石墨冷铁的选用和优点
大家众所周知，石墨碳素冷铁具有比重轻、耐火度高、导热系数大等优点，因此，用石墨冷铁作激冷材料代替金属材料冷铁，是铸造专家经过多年实践总结出来，加以推广的铸造新工艺。它能较好地解决铸钢、铸铁、铸铜、铸铝件的疏松、缩孔问题，并且能有效地解决铸铁件因使用铸铁冷铁不当而产生的白口、气孔等铸造缺陷。在铸件需要激冷的热接部位安放成型的石墨冷铁，能够提高铸件的硬度、铸件表面的光洁度及耐磨性，而且生铁冷铁在使用时要进行除锈、油污，烘烤等，石墨冷铁不存在锈迹等，也无需烘烤，真接使用就行。该产品可以重复利用，使用次数比金属冷铁提高5-10倍。在铸造工艺中以往常只采用冒口来补缩，铸件易变形或出现裂纹等不良现象。采用石墨冷铁与冒口配合使用不仅可以使铸件定向凝固，扩大冒口缩距的范围；防止铸件产生缩孔和裂纹；可以使铸件与铸件壁的同时凝固，提高凝固速度；同时还具有提高铸件表面硬度和耐磨性能等作用。      
在我们中国，好多铸造企业一直还是用普通的冷铁，比如灰铁，铸铁冷铁，就上面介绍的，普通冷铁会给铸件带来很多很严重的质量问题，所以越来越多的企业工程师开始尝试改变工艺，石墨冷铁也被越来越多的企业所接受。当然企业如果尝试从工艺上面改用石墨冷铁，首先考虑的是成本问题，不妨给大家算笔帐，普通的冷铁，就拿灰铁来说（据了解，现在工艺上用的最多的就是灰铁），它的密度可以达到7.5，普通的石墨冷铁的密度可以达到1.6。同一张图纸，比如尺寸就是150x150x65mm，那么我们可以算它们分别的质量，灰铁的那就是1.5x1.5x0.65x7.5=10.9Kg，那么石墨冷铁就是1.5x1.5x0.65x1.6=2.34Kg，灰铁的市场价4.5元，石墨冷铁的市场价13.5元，这样就分别是10.9x4.5=49元，2.34x13.5=31.6元，大家自己就可以见分晓，石墨冷铁的性价比远远高于普通冷铁。    最后要提到的是关于石墨冷铁回收的问题，一般我们提供给客户朋友的石墨冷铁，我们会根据冷铁表面的粘贴杂质的程度，给相对应的不同的价位，价位大概就是在1500元/T-2500元/T，这个数字可以帮助企业再一次的核算成本，因为普通的灰铁被利用后被回收的价格，各个厂家是不一样的。我们回收的冷铁，是要供货给相应的厂家作为增碳剂继续投入生产，这样也解决了生产企业的废料处理问题。
但是在好的东西也是有优点和缺点的，结合本人现场操作的经验，石墨冷铁的密度较小，质量较轻，在工作中的的工人的劳动强度大大的降低了，如果采用铸铁冷铁，那么一个大一点的工作台的冷铁用量是差不多有一千块，一块有10.9kg，那么的总的重量则为1900kg，也就是差不多4吨，但是铸铁的冷铁寿命比较长，可以多次使用，，而石墨冷铁的寿命要大打折扣，现在车间内的冷铁大多都已经磨损较严重，生产准备无奈之下只好将大的石墨冷铁切割成小的石墨冷铁，来获得更好的工作表面。
综上所述，铸铁冷铁和石墨冷铁，各有各的优势，结合本厂的情况可以采用两种冷铁结合的情况，因为石墨冷铁的效果比较好，可以使用在重要的拳头产品和容易出现问题的产品中，而铸铁冷铁因为价格上的优势也可以用在不是特别重要的环节下。
