
00Cr17Ni14Mo2不锈钢 (316L不锈钢 )
SUS316（L）- 00Cr17Ni14Mo2

添加了Mo(2～3%)达到优秀的耐孔蚀和耐腐蚀性，高温Creep强度优秀 

特性及实用用途：
	区别
	SUS316(L)

	特性
	--耐晶界腐蚀性优秀 

	用途
	--锅炉用管道，海洋结构物 


化学成分：（单位：wt%)
	规格
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	Ni 
	其他 

	SUS316
	≤0.08
	≤1.00
	≤2.00
	≤0.045
	≤0.030
	16.0～18.0
	10.0～14.0
	Mo：2～3

	SUS316L
	≤0.03
	≤1.00
	≤2.00
	≤0.045
	≤0.030
	16.0～18.0
	12.0～15.0
	Mo：2～3


机械性能：
	规格
	YS（Mpa）
	TS（Mpa）
	EL（%）
	Hv

	TYPE
SUS316
	≥205
	≥520
	≥40
	≤200

	TYPE
SUS316L
	≥175
	≥480
	≥40
	≤200


SUS304不锈钢-0Cr18Ni9不锈钢材质性能及用途介绍


　　作为AUSTENITE系的基本钢种耐腐蚀性、耐热性、低温强度、机械性能优秀，热处理后不发生硬化，几乎没有磁性 
特性及实用用途： 
	区别
	SUS304
	SUS304L

	特性
	--奥氏体基本钢种，用途最为广泛；
--耐蚀性和耐热性优良；
--低温强度和机械性能优良；
--单相奥氏体组织，无热处理硬化现象
	--对比 304 耐腐蚀性优秀

	用途
	--1,2 类餐具 , 外装材 , 建筑材料 , 汽车部件 ,
--医疗器械 , 化学 , 食品工艺 , 纤维产业 , 
--船舶部件
	--耐晶界腐蚀要求高的化学 , 煤炭 , 石油产业的设备 ,
--建筑资材 , 耐热部件及难以热处理的部件 


化学成分：（单位：wt%)
	规格
	C
	Si 
	Mn
	P
	S
	Cr
	Ni 

	TYPE
304
	≤0.08
	≤1.00
	≤2.00
	≤0.045
	≤0.030
	≤18.0-20.0
	≤8.0-10.5

	TYPE
304L
	≤0.030
	≤1.00
	≤2.00
	≤0.045
	≤0.030
	≤18.0-20.0
	≤8.0-10.5


机械性能：
	规格
	YS（Mpa）
	TS（Mpa）
	EL（%）
	Hv

	TYPE
304
	≥205
	≥520
	≥40
	≤200

	TYPE
304L
	≥175
	≥480
	≥40
	≤200


SUS317L不锈钢-00Cr19Ni13Mo3不锈钢材质性能介绍
	钢种
	SUS

 HYPERLINK "javascript:void(0);/*1187783036968*/" 317L-00Cr19Ni13Mo3

	特性
	--317L钢种相对316L具有良好的耐海水性和耐SCC性 

	用途
	--用于Chemical船舶,化学产品Reactor等需高耐蚀的化学设备


化学成分：（单位：wt％）
	规格
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	Cr 
	Mo 
	其他 

	TYPE
317L
	≤0.030
	≤1.00
	≤2.00
	≤0.045
	≤0.030
	11.0～15.0
	18.0～20.0
	3.0～4.0
	-


机械性能：
	规格
	YS（Mpa）
	TS（Mpa）
	EL（%）
	Hv

	TYPE
317L
	≥176
	≥480
	≥40
	≤200


SUS 430不锈钢钢种介绍

1、概要 

        含有17% Cr, 在高温以混合相(α+γ)形式存在，1000OC以下是α单相的BCC结构。广泛使用的铁素体系不锈钢。

 2、特点
1）深冲性能优秀，类似于304钢；

2）对氧化性酸有很强的耐腐蚀性，对碱液及大部分有机酸和无机酸也有一定的耐腐蚀能力；耐应力腐蚀 开裂能力强于304钢种；

3）热膨胀系数低于304钢种，耐氧化能力高，适合于耐热设备；

4）冷轧产品外观光亮度好，漂亮；

5)和304比较,价格便宜,作为304钢种的替代钢种。

 2、适用范围

       主要用作在温和的大气中高抛光装饰用途，如燃气灶表面, 家电部件, 餐具, 建筑内装饰用，洗涤槽, 洗衣机内桶等。

 3、化学成分（JIS G 4305-2005）                                                                                  (wt%)

	化学成分
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr

	标准
	£0.12
	£0.75
	£1.00
	£0.040
	£0.030
	16.00~18.00

	一般
	0.040
	0.30
	0.45
	0.020
	0.004
	16.30


 4、性能（JIS G 4305-2005）

	区分
	力学性能
	加工性能

	
	Ys (Mpa)
	Ts (Mpa)
	El (%)
	Hv
	CCV
	LDR
	Er（mm）

	标准
	≥ 205
	≥ 450
	≥ 22
	≤ 200
	-
	-
	-

	一般
	330
	505
	27
	155
	28.0
	1.98
	8.7


 5、物理性能

	密度

(g/cm3)
	磁性
	电阻

(10-6.W.cm)
	比热

250C

(J/kg.0C)
	热导率

1000C(W/m. 0C)
	热膨胀率

20~1000C

(10-6/0C)
	杨氏模量

200C

 (Gpa)

	7.70
	有
	53.6
	460
	26.0
	10.4
	219


 6、热处理

   熔点：1425~15100C； 

  退火：780~8500C。

7、使用状态

1）退火状态：

     NO.1，2D，2B，N0.4，HL，BA，Mirror,以及各种其他表面处理状态

 8、使用注意事项 

     - 相对304，拉伸性能、焊接性能较差；

     - 由于是铁素体不锈钢，强度相对较低，加工硬化能力也低，选择使用时应该注意； 

      - 拉伸加工后表面会出现轧钢方向条状缺陷（ridging），给抛光作业带来很大的困难。


