世界各国不锈钢钢号对照表

	No.
	中国① GB
	中国台湾CNS
	日本 JIS
	韩国KS
	印度 IS
	美国
	加拿大 CSA
	墨西哥 DGN
	澳大利亚 AS

	
	
	
	
	
	
	ASTM
	UNS
	
	
	

	奥氏体不锈钢

	1
	1Cr17Mn6Ni5N
	201
	SUS201
	STS201
	10Cr17Mn6Ni4N20
	201
	S20100
	201
	-
	201-2

	2
	1Cr18Mn8Ni5N
	202
	SUS202
	STS202
	  
	202
	S20200
	202
	-
	-

	3
	1Cr17Ni7
	301
	SUS301
	STS301
	10Cr17Ni7
	301
	S30100
	301
	-
	301

	4
	1Cr18Ni9
	302
	SUS302
	STS302
	-
	302
	S30200
	302
	302
	302

	5
	Y1Cr18Ni9
	303
	SUS303
	STS303
	-
	303
	S30300
	303
	303
	303

	6
	Y1Cr18Ni9Se
	303Se
	SUS303Se
	STS303Se
	-
	303Se
	S30323
	303Se
	303Se
	-

	7
	0Cr19Ni9 (0Cr18Ni9)
	304
	SUS304
	STS304
	07Cr18Ni9
	304 304H
	S30400
	304
	304
	304

	8
	00Cr19Ni10 (00Cr18Ni10)
	304L
	SUS304L
	STS304L
	02Cr18Ni11
	304L
	S30403
	304L
	-
	304L

	9
	0Cr19Ni9N
	304N1
	SUS304N1
	STS304N1
	-
	304N
	S30451
	-
	-
	-

	10
	0Cr19Ni10NbN
	304N2
	SUS304N2
	STS304N2
	-
	XM21
	S30452
	-
	-
	-

	11
	00Cr18Ni10N
	304LN
	SUS304LN
	STS304LN
	-
	304LN
	S30453
	-
	-
	-

	12
	1Cr18Ni12 (1Cr18Ni12Ti)
	305
	SUS305
	STS305
	-
	305
	S30500
	305
	305
	-

	13
	0Cr23Ni13
	309S
	SUS309S
	STS309S
	-
	309S
	S30908
	309S
	309S
	-

	14
	0Cr25Ni20 (1Cr25Ni20Si2)
	310S
	SUS310S
	STS310S
	-
	310S
	S31008
	310S
	310S
	310S

	15
	0Cr17Ni12Mo2
	316
	SUS316
	STS316
	04Cr17Ni12Mo2
	316
	S31600
	316
	316
	316

	16
	0Cr18Ni12Mo2Ti
	  
	  
	-
	04Cr17Ni12MoTi20
	316Ti
	S31635
	-
	-
	316Ti

	17
	00Cr17Ni14Mo2
	316L
	STS316L
	STS316L
	~02Cr17Ni12Mo2
	316l
	S31603
	316L
	-
	316L

	18
	00Cr17Ni12Mo2N
	316N
	SUS316N
	STS316N
	-
	316N
	S31651
	-
	-
	-

	19
	00Cr17Ni13Mo2N
	316LN
	SUS316LN
	STS316LN
	-
	316LN
	S31653
	-
	-
	-

	20
	0Cr18Ni12Mo2Cu2
	316JI
	SUSJ1
	STS316J1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	00Cr18Ni14Mo2Cu2
	316JIL
	SUS316J1L
	STS316J1L
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	0Cr19Ni13Mo3
	317
	SUS317
	STS317
	-
	317
	S31700
	317
	317
	317

	23
	1Cr18Ni12Mo3Ti
	  
	-
	-
	--
	-
	-
	-
	-
	-

	24
	0Cr18Ni12Mo3Ti
	  
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	00Cr19Ni13Mo3 (00Cr17Ni14Mo3)
	317L
	SUS317L
	STS317L
	-
	317L
	S31703
	317L
	-
	-

	26
	0Cr18Ni16Mo5
	317L
	SUS317J1
	STS317J1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	27
	1Cr18Ni9Ti
	321
	SUS321
	STS321
	-
	321
	S32100
	321
	321
	321

	28
	0Cr18Ni11Ti (0Cr18Ni9Ti)
	321
	SUS321
	STS321
	04Cr18Ni10Ti20
	321
	S32100
	321
	321
	321

	29
	0Cr18Ni11Nb
	347
	SUS347
	STS347
	04Cr18Ni10Nb40
	347
	S34700
	347
	-
	-

	30
	0Cr18Ni9Cu3
	XM7
	SUSXM7
	STSXM7
	-
	XM7
	-
	-
	-
	-

	31
	0Cr18Nil3Si4
	XM1511
	SUSXM15J1
	STSXM15J1
	-
	XM15
	S38100
	-
	-
	-

	奥氏体—铁素体型不锈钢

	32
	0Cr26Ni5Mo2
	329JI
	SUS329J1
	STS329J1
	-
	329
	S32900
	-
	-
	-

	33
	1Cr18NillSi4AlTi
	  
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	34
	00Cr18Ni15Mo3Si2
	  
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	铁素体型不锈钢

	35
	0Crl3Al
	405
	SUS405
	STS405
	04Cr13
	405
	S40500
	405
	405
	405

	36
	00Cr12
	410L
	SUS410L
	STS410L
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	37
	1Cr17
	430
	SUS430
	STS430
	05Cr17
	430
	S43000
	430
	430
	430

	38
	Ycr17
	430F
	SUS430F
	STS430F
	-
	430F
	S43020
	430F
	430F
	-

	39
	1Cr17Mo
	434
	SUS434
	STS434
	-
	434
	S43400
	434
	-
	-

	40
	00Cr30Mo2
	447JI
	SUS447J1
	STS447J1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	41
	00Cr27Mo
	XM27
	USUSXM27
	STSXM27
	-
	XM27
	S44625
	-
	-
	-

	马氏体型不锈钢-

	42
	1Cr12405
	403
	SUS403
	STS430
	-
	403
	S40300
	403
	403
	-

	43
	0Cr13410
	405
	SUS405
	SST405
	04Cr13
	405
	S40500
	405
	405
	405

	44
	1Cr13-
	410
	SUS410
	STS410
	12Cr13
	410
	S41000
	410
	410
	410

	45
	1Cr13416Mo
	410JI
	SUS410J1
	STS410J1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	46
	YlCr13420
	416
	SUS416
	STS416
	-
	416
	S41600
	416
	416
	416

	47
	2Cr13-
	420J1
	SUS420J1
	STS420J1
	20Cr13
	420
	S42000
	420
	420
	420-

	48
	3Cr13-
	420J2
	SUS420J2
	STS420J2
	30 Cr13
	-
	-
	-
	-
	-

	49
	4Cr13
	  
	-
	-
	40 Cr13
	-
	-
	-
	-
	-

	50
	Y3Cr13
	420F
	SUS420F
	STS420F
	-
	420F
	S42000
	-
	-
	-

	51
	1Cr17Ni2
	431
	SUS431
	STS431
	15Cr16Ni2
	431
	S43100
	431
	431
	431

	52
	7Cr17
	440A
	SUS440A
	STS440A
	-
	440A
	S44002
	440A
	440A
	-

	53
	8Cr17
	440B
	SUS440B
	STS440B
	-
	440B
	S44003
	440B
	440B
	-

	54
	11Cr17(9Cr18)
	440C
	SUS440C
	STS440C
	10S\Cr18Mo50
	440C
	S44004
	440C
	440C
	440C

	55
	Y11Cr17
	440F
	SUS440F
	STS440F
	-
	440F
	S44020
	-
	-
	-


