常用金属材料的密度表
	 
材料名称
密度,克/
立方厘米
材料名称
密度,克/
立方厘米
灰口铸铁
6.6~7.4
不
锈
钢
1Crl8NillNb、Cr23Ni18
7.9
白口铸铁
7.4~7.7
2Cr13Ni4Mn9
8.5
可锻铸铁
7.2~7.4
3Cr13Ni7Si2
8.0
铸钢
7.8
纯铜材
8.9
工业纯铁
7.87
59、62、65、68黄铜
8.5
普通碳素钢
7.85
80、85、90黄铜
8.7
优质碳素钢
7.85
96黄铜
8.8
碳素工具钢
7.85
59-1、63-3铅黄铜
8.5
易切钢
7.85
74-3铅黄铜
8.7
锰钢
7.81
90-1锡黄铜
8.8
15CrA铬钢
7.74
70-1锡黄铜
8.54
20Cr、30Cr、40Cr铬钢
7.82
60-1和62-1锡黄铜
8.5
38CrA铬钢
7.80
77-2铝黄铜
8.6
铬钒、铬镍、铬镍钼、铬锰、
硅、铬锰硅镍、硅锰、硅铬钢
7.85
67-2.5、66-6-3-2、60-1-1铝黄铜
8.5
镍黄铜
8.5
铬镍钨钢
7.80
锰黄铜
8.5
铬钼铝瀁㍨餳ᨀ65
硅黄铜、镍黄铜、铁黄铜
8.5
含钨9高速工具钢
8.3
5-5-5铸锡青铜
8.8
含钨18高速工具钢
8.7
3-12-5铸锡青铜
8.69
高强度合金钢`
7.82
6-6-3铸锡青铜
8.82
轴承钢
7.81
7-0.2、6.5-0.4、6.5-0.1、4-3锡青铜
8.8
不
  
锈
  
钢
0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13、Cr17Ni2、Cr18、9Cr18、Cr25、Cr28
7.75
4-0.3、4-4-4锡青铜
8.9
Cr14、Cr17
7.7
4-4-2.5锡青铜
8.75
0Cr18Ni9、1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、
2Cr18Ni9
7.85
5铝青铜
8.2
1Cr18Ni11Si4A1Ti
7.52
锻
铝
LD8
2.77
7铝青铜
7.8
LD7、LD9、LD10
2.8
19-2铝青铜
7.6
超硬铝
2.85
9-4、10-3-1.5铝青铜
7.5
LT1特殊铝
2.75
10-4-4铝青铜
7.46
工业纯镁
1.74
铍青铜
8.3
变
形
镁
MB1
1.76
3-1硅青铜
8.47
MB2、MB8
1.78
1-3硅青铜
8.6
MB3
1.79
1铍青铜
8.8
MB5、MB6、MB7、MB15
1.8
0.5镉青铜
8.9
铸镁
1.8
0.5铬青铜
8.9
工业纯钛（TA1、 TA2、 TA3）
4.5
1.5锰青铜
8.8
钛
  
  
合
  
  
金
TA4、TA5、TC6
4.45
5锰青铜
8.6
TA6
4.4
白
铜
B5、B19、B30、BMn40-1.5
8.9
TA7、TC5
4.46
BMn3-12
8.4
TA8
4.56
BZN15-20
8.6
TB1、TB2
4.89
BA16-1.5
8.7
TC1、TC2
4.55
BA113-3
8.5
TC3、TC4
4.43
纯铝
2.7
TC7
4.4
防
锈
铝
LF2、LF43
2.68
TC8
4.48
LF3
2.67
TC9
4.52
LF5、LF10、LF11
2.65
TC10
4.53
LF6
2.64
纯镍、阳极镍、电真空镍
8.85
LF21
2.73
镍铜、镍镁、镍硅合金
8.85
硬
铝
LY1、LY2、LY4、LY6
2.76
镍铬合金
8.72
LY3
2.73
锌锭（Zn0.1、Zn1、Zn2、Zn3）
7.15
LY7、LY8、LY10、LY11、LY14
2.8
铸锌
6.86
LY9、LY12
2.78
4-1铸造锌铝合金
6.9
LY16、LY17
2.84
4-0.5铸造锌铝合金
6.75
锻
铝
LD2、LD30
2.7
铅和铅锑合金
11.37
LD4
2.65
铅阳极板
11.33
LD5
2.75
  

 



