算公式焊接变形收缩始终是一个比较复杂的问题，对接焊缝的收缩变形与对接焊缝的坡口形式、对接间隙、焊接线的能量、钢板的厚度和焊缝的横截面积等因素有关，坡口大、对接间隙大，焊缝截面积大，焊接能量也大，则变形也大。
为了给设计人员提供一定的参考，贴几个公式

1、单V对接焊缝横向收缩近似值及公式： 
y = 1.01*e^（0.0464x） 

y＝收缩近似值 
e＝2.718282 
x＝ 板厚 





2、script id=text173432>双V对接焊缝横向收缩近似值及公式： 
y = 0.908*e^（0.0467x ） 

y＝收缩近似值 
e＝2.718282 
x＝ 板厚 



4、


5、


6、



3、



