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嘉兴旺民精密仪器有限公司
                               致力于成为嘉兴地区最优秀的测量仪器供应商

HBRV-187.5型布洛维硬度计
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	产品名称及型号:
	布洛维硬度计HBRV-187.5

	主要特点:
	可测定黑色金属、有色金属及硬质合金的布氏、洛氏和维氏硬度值。适用于厂矿及科研单位和大专院校试验室。

	应用范围:
	淬火、表面淬火钢, 硬质合金钢，铸铁，有色金属, 各种调质及退火钢, 硬化薄钢板,也适合交软的金属,表面热处理和化学热处理等。

	测量范围：
	4-450HBS，20-88HRA，20-100HRB，20-70HRC，200-1000HV

	试验力：
	294.2、306.5、588.4、612.9、980.7、1471、1839牛顿 
(30、31.25、60、62.5、100、150、187.5公斤力）

	试样允许最大高度：
	200毫米

	压头中心至机壁距离：
	160毫米

	电源：
	交流220伏 

	外形尺寸：
	480 x 250 x 760毫米

	重量：
	约120千克

	主要附件:
	   大平试台：1个

   小平试台：1个

   V形试台：1个

   金钢石圆锥压头：1只

   金刚石角锥压头：1只

   钢球压头：Φ1.588，Φ2.5，Φ5毫米   各1只

   标准布氏硬度块：1块

   标准洛氏硬度块：5块

   标准维氏硬度块：1块

   40倍读数显微镜：1只
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