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嘉兴旺民精密仪器有限公司
                              致力于成为嘉兴地区最优秀的测量仪器供应商

 HRS-150型数显洛氏硬度计
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	产品名称及型号:
	数显洛氏硬度计HRS-150

	主要特点:
	. 主轴系统采用了无摩擦主轴结构，初试验力的施加由电磁制动器控制，从而提高了初试验力的精度。 

 . 总试验力的施加、保持、卸除实现了自动化，消除了手动操作所带来的误差。

 . 硬度值的自动数字显示可完全避免操作者的读数误差。

 . 随机打印机可打印出所测硬度值和数据处理结果。

	应用范围:
	可用来测定黑色金属、有色金属、非金属材料及制品的洛氏硬度值

	测量范围：
	20-88HRA，20-100HRB，20-70HRC

	试验力：
	588.4、980.7、1471牛顿（60、100、150公斤力）

	试样允许最大高度：
	170毫米

	压头中心至机壁距离：
	130毫米

	硬度分辨率：
	0.1HR

	电源：
	交流220伏 50／60赫兹

	外形尺寸：
	500 x 250 x 700毫米

	重量：
	约75千克

	主要附件:


	   大平试台：1个         金钢石圆锥压头：1只

   小平试台：1个         1/16”钢球压头：1只

   大V形试台：1个      标准洛氏硬度块：5块

   打印机：1个
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