	汽车用钢产品介绍
钢类

Type

牌号

化学成分（Wt%)

Chemical compositions

Grade

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Mo

Al

Cu

齿 

轮

用

钢

　

steel 

for 

Gear

16MnCr5

0.14

≤0.12

1.00

≤0.035

0.02

0.80

 

 

0.020

 

 

0.19

 

1.40

 

0.04

1.20

 

 

0.055

 

用途Useage

桑车齿轮箱传动齿

采用标准Standard

按德国大众企标

20MnCr5

0.17

≤0.12

1.10

≤0.035

0.02

1.00

 

 

0.020

 

 

0.22

 

1.50

 

0.04

1.30

 

 

0.055

 

用途Useage

桑车齿轮箱传动齿

采用标准Standard

按德国大众企标

25MnCr5

0.23

≤0.12

0.60

≤0.035

0.20

0.80

 

 

0.020

 

 

0.28

 

0.80

 

0.30

1.00

 

 

0.055

 

用途Useage

桑车齿轮箱传动齿

采用标准Standard

按德国大众企标

28MnCr5

0.25

≤0.12

0.60

≤0.035

0.20

0.80

≤0.15

≤0.10

0.020

 

 

0.30

 

0.80

 

0.35

1.00

 

 

0.055

 

用途Useage

桑车齿轮箱传动齿

采用标准Standard

按德国大众企标

1356

0.50

0.15

0.65

≤0.035

0.06

≤0.20

 

 

 

≤0.20

 

0.55

0.35

0.90

 

0.08

 

 

 

 

 

用途Useage

桑车2000

采用标准Standard

按德国大众企标

R20Cr

0.18

≤0.12

0.50

≤0.035

0.03

0.65

1.50

0.28

0.015

 

Ni2MoAH

0.23

 

0.70

 

0.04

0.85

1.90

0.38

0.050

 

用途Useage

变速箱齿轮

采用标准Standard

 

19CN5

0.16

0.15

0.70

≤0.035

0.02

0.80

0.80

≤0.10

0.020

≤0.30

 

0.21

 

0.35

 

1.10

0.04

1.20

1.20

0.050

 

用途Useage

依维柯变速箱齿轮

采用标准Standard

按意大利IVECO企标

20CrMoH

0.18

0.15

0.60

≤0.030

≤0.030

0.90

 

0.15

 

 

 

0.23

0.35

0.85

 

 

1.20

 

0.30

 

 

用途Useage

丰田各车型齿轮

采用标准Standard

采用日本JISG标准

传

动
 
轴

用
 
钢 

steel 

for 

Tranmission  

shaft

CK45

0.45

0.15

0.60

≤0.035

0.02

0.15

≤0.20

≤0.10

0.020

≤0.25

用途Useage

桑车传动实轴

采用标准Standard

按德国GKN企标

(UC2)

0.50

0.35

0.80

 

0.04

0.25

 

 

0.050

 

用途Useage

 

采用标准Standard

 

Cf53

0.52

0.15

0.65

≤0.035

0.02

 

≤0.20

≤0.10

0.015

≤0.25

用途Useage

 

采用标准Standard

按德国GKN企标

(UC1)

0.57

0.35

0.80

 

0.04

 

 

 

0.040

 

用途Useage

 

采用标准Standard

 

SAE8617H

0.17

0.20

0.60

≤0.040

0.02

0.35

0.35

0.15

≥0.02

N:0.012

 

0.23

0.40

0.90

 

0.04

0.65

0.75

0.25

0.02

 

用途Useage

桑车等速节球笼

采用标准Standard

按德国GKN企标

SAE8620H

0.17

0.20

0.60

≤0.040

0.02

0.35

0.35

0.15

≥0.02

≤0.25

 

0.23

0.40

0.90

 

0.04

0.65

0.75

0.25

 

 

用途Useage

桑车内星轮

采用标准Standard

按德国GKN企标

CK35

0.32

0.15

0.50

≤0.035

≤0.030

 

 

 

0.020

 

 

0.39

0.40

0.80

 

 

≤0.30

 

 

0.050

 

用途Useage

桑车传动轴套管

采用标准Standard

按德国GKN企标

曲轴

用钢 

steel
for
Cranked
anxle

49MnVS3

0.44

0.15

0.60

≤0.035

0.05

 

≤0.30

≤0.40

 

V:0.08

 

0.54

0.60

1.00

 

0.07

≤0.25

 

 

 

0.13

用途Useage

桑车曲轴

采用标准Standard

按德国大众企标

TL-VW

0.32

0.45

1.20

≤0.035

0.05

 

N:0.005

 

0.010

V:0.08

用途Useage

桑车2000型曲轴

采用标准Standard

按德国大众企标

-1438

0.40

0.65

1.50

 

0.07

 

0.02

 

0.030

0.12

用途Useage

 

采用标准Standard

 

连杆

用钢 

steel
for
Connecting
 rod

45V

0.36

0.20

0.70

≤0.035

≤0.08

 

 

 

 

V:0.05

 

0.44

0.60

1.10

 

 

 

 

 

 

0.15

用途Useage

汽车发动机连杆

采用标准Standard

GB/T 15712-1995

40MnV

0.36

0.20

1.10

≤0.035

≤0.08

 

 

 

 

V:0.05

 

0.44

0.60

1.50

 

 

 

 

 

 

0.15

用途Useage

汽车发动机连杆

采用标准Standard

GB/T 15712-1995

30Mn2V

0.27

0.20

1.40

≤0.035

≤0.08

 

 

 

 

V:0.05

 

0.34

0.60

1.80

 

 

 

 

 

 

0.20

用途Useage

汽车发动机连杆

采用标准Standard

GB/T 15712-1995

CM35

0.32

0.50

0.50

≤0.035

0.02

≤0.30

≤0.30

≤0.08

 

 

 

0.39

0.80

0.80

 

0.04

 

 

 

 

 

用途Useage

桑车发动机连杆

采用标准Standard

按德国大众企标

其 

他

用

钢

35S20

0.32

0.10

0.70

≤0.06

0.180

 

 

 

 

 

 

0.39

0.30

1.10

 

0.250

 

 

 

 

 

用途Useage

桑车转向机阀套

采用标准Standard

德国ZF企标

20MoCrS4HL

0.17

0.15

0.70

≤0.035

0.015

0.30

 

0.40

 

 

 

0.22

0.40

0.90

 

0.040

0.50

0.55

 

 

 

用途Useage

桑车转向机齿轮

采用标准Standard

按德国大众企标

37CrS4HL

0.34

0.15

0.60

≤0.035

0.020

0.90

≤0.25

 

 

≤0.25

用途Useage

桑车2000型

采用标准Standard

按德国大众企标

 

0.41

0.40

0.90

 

0.035

1.20

 

 

 

 

用途Useage

转向机齿条

采用标准Standard

 

60Si2CrA

0.56

1.40

0.40

≤0.030

≤0.30

0.70

≤0.35

 

 

V0.10

 

0.64

1.80

0.70

 

 

1.00

 

 

 

0.2

用途Useage

桑车悬架弹簧

采用标准Standard

GB国标

SAE9254A

0.50

1.20

0.60

≤0.020

≤0.015

0.60

 

 

 

 

 

0.60

1.60

0.80

 

 

0.80

 

 

 

 

用途Useage

桑车悬架弹簧

采用标准Standard

美国SAE标准

SAE9254+V

0.50

1.20

0.60

≤0.020

≤0.020

0.60

 

 

 

 

 

0.60

1.60

0.80

 

 

0.80

 

 

 

 

用途Useage

桑车悬架弹簧

采用标准Standard

美国SAE标准

4Cr9Si2

0.35

2.00

≤0.70

≤0.035

≤0.030

8.00

≤0.60

 

 

 

 

0.45

3.00

 

 

 

10.00

 

 

 

 

用途Useage

进气门、排气门阀杆

采用标准Standard

GB/T 12773-91

用途Useage

 

采用标准Standard

 

4Cr10SiMo

0.35

1.90

≤0.70

≤0.035

≤0.030

9.00

≤0.60

0.70

 

 

 

0.45

2.60

 

 

 

10.50

 

0.90

 

 

用途Useage

进气门、排气门阀杆

采用标准Standard

GB/T 12773-91

用途Useage

 

采用标准Standard

 

5Cr21Mn9Ni4N

0.48

≤0.35

8.00

≤0.040

≤0.030

20.00

3.25

0.35

 

 

 

0.58

 

10.00

 

 

22.00

4.50

0.50

C+N≥0.9

 

用途Useage

轿车、卡车排气门

采用标准Standard

按EMS企标

用途Useage

 

采用标准Standard

 

4Cr9Si3

0.45

3.00

≤0.60

≤0.030

≤0.030

8.00

≤0.40

N≤0.35

≤0.35

 

 

0.55

3.50

 

 

 

9.00

 

 

 

 

用途Useage

进气门、排气门阀杆

采用标准Standard

按EMS企标

用途Useage

 

采用标准Standard

 

21-2N

0.50

0.08

7.00

≤0.040

≤0.015

19.30

1.50

N 0.20

 

 

 

0.60

0.25

9.50

 

 

21.50

2.75

0.40

 

 

用途Useage

轿车排气门

采用标准Standard

按EMS222-5企标

用途Useage

 

采用标准Standard

 

1547

0.44

0.15

1.35

≤0.040

≤0.030

≤0.20

≤0.25

≤0.35

 

 

 

0.50

0.35

1.65

 

 

 

 

 

 

 

用途Useage

别克轿车排气门

采用标准Standard

按EMS209-T企标

用途Useage

 

采用标准Standard

 

TL-VW

0.08

≤0.30

0.50

≤0.017

≤0.010

 

 

 

 

Nb0.02

用途Useage

桑车后桥横梁

采用标准Standard

按德国大众企标

1114Nb

0.13

 

0.80

 

 

 

 

 

 

0.05

用途Useage

 

采用标准Standard

 

17Cr3

0.14

0.17

0.40

≤0.035

≤0.035

0.60

 

 

 

 

 

0.20

0.37

0.70

 

 

0.90

 

 

 

 

用途Useage

桑车发动机活塞销

采用标准Standard

企标

Gr15

0.95

0.15

0.20

≤0.027

≤0.020

1.30

 

 

 

 

 

1.05

0.35

0.40

 

 

1.65

 

 

 

 

用途Useage

桑车轴承

采用标准Standard

企标

Cf45

0.42

0.15

0.50

≤0.035

≤0.035

 

 

 

 

≤0.20

 

0.50

0.35

0.80

 

 

 

 

 

 

 

用途Useage

桑车齿轮箱凸缘

采用标准Standard

按德国大众企标

Y35MnH

0.32

≤0.35

1.35

≤0.035

0.120

 

 

 

 

 

 

0.39

 

1.65

 

0.170

 

 

 

 

 

用途Useage

汽车标准件

采用标准Standard

企标

18CrNi8

0.14

0.15

0.40

≤0.035

≤0.035

1.80

1.80

 

 

 

 

0.21

0.40

0.60

 

 

2.10

2.10 

 

 

 

用途Useage

油嘴油泵

采用标准Standard

德国DIN标准
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轴承钢 

精品轴承钢
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弹簧钢 

弹簧钢产品目录
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不锈钢 

奥氏体
铁素体
马氏体
沉淀硬化
双相不锈钢
钢管
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工模具钢 

工具钢
模具钢
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结构钢 

汽车用钢
的特点、用户
汽车用钢产品介绍
其他用途


	


	



